Серия диванов «Мистер Рипли»

Техническое описание

Конструктивные материалы

Фанера шлифованная - 6 мм, ДСП шлифованная - 10 и 16 мм, ДВП - 3,2 мм, дерево брус хвойных пород 40х50 и 50х70 мм,8% влажности.

Каркас: металлическая труба с гальваническим покрытием, D=32 мм

Ножки дивана: пластиковые регулируемые опоры М10

Наполнители

Пенополиуретан 25 и 36 мм, синтепон 150г/кв.м.

Обивка

Экокожа Econom

Основные параметры:

Плотность (г/кв м) - не менее 525 +/- 20

Толщина (мм) - не менее 0,70 +/- 0,05

Основные физико-механические свойства:

- устойчивость к истиранию – не менее 30 000 циклов (тест Мартиндейла       ISO 12947-1).

- стойкость к гидролизу (устойчивость п/у пленки к растрескиванию) - до 3 лет.

Состав:

Основа (трикотаж) - 100% ПВХ, покрытие - 100% полиуретан.

Экокожа Mustang

Основные параметры:

Плотность (г/кв м) - не менее 380 +/- 20

Толщина (мм) - не менее 0,80 +/- 0,05

Основные физико-механические свойства:

- устойчивость к истиранию – не менее 50 000 циклов (тест Мартиндейла       ISO 12947-1).

- стойкость к гидролизу (устойчивость п/у пленки к растрескиванию) - до 3 лет.

Состав:

Основа (тканая) - 65%  полиэстер, 35%  хлопок, покрытие - 100%  полиуретан.

Экокожа Fortuna

Основные параметры:

Плотность (г/кв м) - не менее 400 +/- 20

Толщина (мм) - не менее 0,90 +/- 0,05

Основные физико-механические свойства:

- устойчивость к истиранию – не менее 50 000 циклов (тест Мартиндейла       ISO 12947-1).

- стойкость к гидролизу (устойчивость п/у пленки к растрескиванию) - до 3 лет.

Состав:

Основа (тканая) - 65%  полиэстер, 35%  хлопок, покрытие - 100%  полиуретан.

Экокожа Terra

Основные параметры:

Плотность (г/кв м) - не менее 521 +/- 20

Толщина (мм) - не менее 1,00 +/- 0,05

Основные физико-механические свойства:

- устойчивость к истиранию – не менее 50 000 циклов (тест Мартиндейла       ISO 12947-1).

- стойкость к гидролизу (устойчивость п/у пленки к растрескиванию) - до 3 лет.

Состав:

Основа (тканая) - 70%  полиэстер, 30%  хлопок, покрытие - 100%  полиуретан.

Упаковка

Пленка полиэтиленовая 150 мкр., Наиболее уязвимые места - углы защищены гофрокартоном.

Сборка дивана

Диван полностью собран, ножки прикручены к каркасу.

Размеры изделия

Подлокотник

Габариты (ШхГхВ), 120х510х450

Секция одноместная (без подлокотников)

Габариты с опорами, (ШхГхВ), 740х630х800 мм

Высота посадочного места с опорами, 450 мм

Вес в упаковке, 11 кг

Объем в упаковке, 0,3 м. куб.

Секция двухместная (без подлокотников)

Габариты с опорами, (ШхГхВ), 1200х630х800

Высота посадочного места с опорами, 450 мм

Вес в упаковке, 15 кг

Объем в упаковке, 0,55 м.куб.

Секция трехместная (без подлокотников)

Габариты с опорами, (ШхГхВ), 1500х630х800

Высота посадочного места с опорами, 450 мм

Вес в упаковке, 25 кг

Объем в упаковке, 0,80 м. куб.

Кресло

Габариты с опорами, (ШхГхВ), 740х630х800 мм

Высота посадочного места с опорами, 450 мм

Вес в упаковке, 15,5 кг

Объем в упаковке, 0,40 м. куб.

Диван двухместный

Габариты с опорами, (ШхГхВ), 1200х630х800

Высота посадочного места с опорами, 450 мм

Вес в упаковке, 22 кг

Объем в упаковке, 0,6 м.куб.

Диван трехместный

Габариты с опорами, (ШхГхВ), 1500х630х800

Высота посадочного места с опорами, 450 мм

Вес в упаковке, 30 кг

Объем в упаковке, 0,80 м. куб